**ªÉÆjÉ¨ÉÉMÉ Ê´É¦ÉÉMÉ EòSSÉÉ¨ÉÉ±É**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **+.Gò.** | **EòSSÉÉ ¨ÉÉ±É ´É Ê´ÉÊxÉnæù¶É** | **{ÉÊ®ú¨ÉÉhÉ** | **nù® VÉÒ.BºÉ.]õÒ ºÉ½þÒiÉ** |
|  | **2/40 P/C Polyester/Cotton**  **New Specification of 2/40 p/c yarn**   1. Count Variation 19.2 to 20.8 2. CSP – 4000 above 3. Resultant Count - 20 Ne 4. Twist – 4.8 (max)   **Blend Composition**   1. Polyestor – 65% or 67% 2. Cotton - 35% to 33%   Varoaion + 3%   1. Vster eveness test : V%- 9 max 2. Thin Places -0 3. Thick Places – 30 (Max) 4. Neps- 75 (Max) | 1000 ÊEò±ÉÉä |  |

nùù®ú{ÉjÉEò ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉSÉä Ê`öEòÉhÉ – xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ EòÉ®úÉMÉÞ½ÉSÉä ¨ÉÖJªÉuùÉ®úÉºÉ¨ÉÉä®úÒ±É nù®ú{ÉjÉEò {Éä]õÒiÉ ]õÉEòÉ´Éä þ,

nù®ú{ÉjÉEò ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò-- ÊnùxÉÉÆEò 09.05.2018 iÉä ÊnùxÉÉÆEò 15.05.2018 ºÉEòÉ³ýÒ 11 ´ÉÉVÉä{ÉªÉÈiÉ

nù®ú{ÉjÉEò =PÉb÷hªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò – ÊnùxÉÉÆEò 15.05.2018 ºÉEòÉ³ýÒ 11.30 ´ÉÉVÉiÉÉ

(=CiÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ¨ÉvªÉä |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ºÉÉä<ÇxÉÖºÉÉ®ú ¤Énù±É ½þÉä´ÉÚ ¶ÉEòiÉÉä.)

**+]õÒ ´É ¶ÉlÉÔ JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä ®úÉ½þiÉÒ±É –**

1. nù®ú{ÉjÉEòÉ¨ÉvªÉä EòÉähÉiÉÒ½þÒ JÉÉb÷ÉJÉÉäb÷ Eò®úiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒ. nù®ú{ÉjÉEò ±Éä]õ®ú½äþb÷´É®ú +ºÉÉ´ÉäiÉ.
2. nùù®ú{ÉjÉEòÉiÉÒ±É nù®ú ½äþ VÉÒ.BºÉ.]õÒ ºÉ½þ näùhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉäiÉ.
3. Îº]Åõ{ºÉ ®úÉä±É ({É±ÉÆMÉ {É]õ]õÒ ) ´É EÖò±É®ú VÉÉ³ýÒSÉÉ xÉ¨ÉÖxÉÉ EòÉ®úÉMÉÞ½þÉiÉÖxÉ PÉä´ÉÚxÉ xÉ¨ÉÖhªÉÉ|É¨ÉÉhÉäSÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÉ. {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÉ EòSSÉÉ ¨ÉÉ±É xÉ¨ÉÖhªÉÉ|É¨ÉÉhÉä xÉºÉä±É iÉ®ú {É®úiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É iªÉÉSÉÒ ºÉ´ÉÇº´ÉÒ VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®úÒ {ÉÖ®ú´É`öÉnùÉ®úÉSÉÒ ®úÉ½þÒ±É.
4. nù®{ÉjÉEò ÊºÉ±É¤ÉÆnù {ÉÉEòÒ]õÉ¨ÉvªÉä +vÉÒIÉEò, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ EòÉ®úÉMÉÞ½þ ªÉÉÆSÉä xÉÉ´Éä näùhªÉÉiÉ ªÉÉ´Éä. {ÉÉÊEò]õÉ´É®úiÉÒ “EòÉ®úJÉÉxÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ-nù®ú{ÉjÉEò” ´É +É{É±ªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSÉä xÉÉ´É {ÉkÉÉ ´É nÖù®úv´ÉxÉÒ/¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É Gò¨ÉÉÆEò º{É¹]õ xÉ¨ÉÖnù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÉ. ÊºÉ±É¤ÉÆnù xÉºÉ±Éä±ªÉÉ nù®ú{ÉjÉEòÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.
5. EòÉähÉiªÉÉ½þÒ EòÉ®úhÉÉÊ¶É´ÉÉªÉ BJÉÉnäù nù®ú{ÉjÉEò ËEò´ÉÉ nù®ú{ÉjÉEò |ÉÊGòªÉÉ ®úq Eò®úhªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉSÉä ºÉ´ÉÇ +ÊvÉEòÉ®ú ªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉxÉä ®úÉJÉÚxÉ `äö´É±Éä±Éä +É½äþiÉ.
6. EòSSÉÉ ¨ÉÉ±ÉÉSÉÉ JÉ®äúnùÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ +Énùä¶É {ÉjÉ Ê¨É³ýÉ±ªÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ 7 Ênù´ÉºÉÉSªÉÉ +ÉiÉ EòÉ®úÉMÉÞ½þ MÉÉänùÉ¨ÉÉ{ÉªÉÈiÉ º´ÉJÉSÉÉÇxÉä Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉä±É . Ênù±Éä±ªÉÉ ¨ÉÖnùiÉÒ¨ÉvªÉäSÉ ¨ÉÉ±É {ÉÖ®ú´É`öÉ xÉ Eäò±ªÉÉºÉ EòÉähÉiÉÒ½þÒ {ÉÖ´ÉÇºÉÖSÉxÉÉ xÉ näùiÉÉ JÉ®äúnùÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ +Énäù¶É ®únùnù Eò®úhªÉÉSÉä +ÊvÉEòÉ®ú ªÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉºÉ ®ú½þÉiÉÒ±É.